**Oprava mostu ev.č. 209 – 010c v Lokti u Epiagu**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici II/209 v Lokti u Epiagu, liniové staničení 11,221 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 209 – 010c v Lokti u Epiagu“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Omytí bet. sloupků zábradlí a sloupů veřejného osvětlení tlakovou vodou nad 500bar.
3. Nátěr žel. bet. kcí. dle ČSN-EN 1504.
4. Protikorozní nátěr zábradlí pro korozní prostředí C3 dle ČSN ISO 12944 vč. přípravy povrchu (očištění, omytí od nečistot) – s živ. víc jak 10 let.
5. Očištění ocel. nosníků, příčníků a uložení otryskáním pískem na st. očištění SA 2 dle ČSN ISO 8501-1.
6. Protikorozní nátěr ocel. kce. pro korozní prostředí C3 dle ČSN ISO 12944 -s živ. více jak 10 let. (2 vrstvy na opískované části kce)
7. Sjednocující nátěr ocel. kce. (1 vrstva)
8. Oklepání staré omítky, spárování kamenného zdiva a oprava betonu krajní podpěry. (odbourat + nový)
9. Oprava napojení odvodnění izolace – 2 trubky o ∅ 40 mm, dl. 2 m a 2 kolínka.
10. Oprava svislé výplně zábradlí.
11. Výměna poškozených obrubníků za nové.
12. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.