**Oprava mostu ev.č. 217 5 – 1 Doubrava**

**Technický popis stavebních úprav**

**Sanace a nátěr říms**

1. Otryskání tlakovou vodou nad 800 bar (odstranění uvolněných a poškozených částí betonu chodníkových říms).
2. Horní povrch chodníkových říms lehce obrousit.
3. Poškozená místa říms vyříznout úhlovou bruskou do tvaru čtverce nebo obdélníku vč. vyčištění.
4. Místa opravy nasytit vodou (vlhký podklad), stěrkou namazat spojovací můstek a do něj okamžitě aplikovat opravnou maltu.
5. Povrch vyhlaďte dřevěným hladítkem nebo hrubou houbou, (aby byl povrch zcelený) ale částečně hrubý.
6. Místa opravy chránit proti dešti, průvanu a slunci skrápěním a geotextílií.
7. Po vytvrzení nanést epoxidový ochranný nátěr ve třech vrstvách.
8. První vrstva se nanáší zředěná 10% vody (penetrace).
9. Následující vrstvy se nanáší bez ředění.
10. Druhá vrstva se nanese s prosypem křemičitým pískem frakce 0,8 – 1,2mm.

**Osazení a úprava mostních odvodňovacích obrubníků**

1. Před osazením obrubníků se do zadní stěny 3 kusů odvodňovacích obrubníků provede jádrový vývrt a připraví nátrubek pro osazení PVC trubky odvodnění DN 110mm.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.