**Oprava mostu ev.č. 212 – 008 Kynšperk**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici II/212 v Kynšperku nad Ohří u pivovaru, liniové staničení 23,876 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 212 – 008 Kynšperk“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Otryskání tlakovou vodou nad 800 bar (římsy, krajní trámy NK, boční líce NK a spodní stavba).
3. Odstranění stávajícího ocelového zábradlí.
4. Sanace betonových ploch do 1 cm dle ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené výztuže (celoplošně - římsy a krajní trámy NK, lokálně - boční líc spodní stavby na povodní straně a podhled NK).
5. Obnova trvale pružných těsnících zálivek podél chodníkových říms vč. proříznutí.
6. Spáry mezi římsou a chodníkem – vyčistit a utěsnit trvale těsnícím pružným tmelem.
7. Spárování obrubníků vč. vyčištění spár. Spáry vyplnit betonem a na hl. 2 – 3 cm použít spárovací maltu.
8. Nátěr zělezobetonových konstrukcí dle ČSN-EN 1504 (římsy, boční líce NK a SS). Na římsy použít epoxidový ochranný nátěr mechanicky a chemicky odolný.
9. Vyčištění koryta na povodní straně s odhozem stranou (šeskrábnutí naplavenin do tl. 20 cm).
10. Lokální oprava dlažby koryta do betonu C25/30-XF3 (spárování, přeskládání).
11. Osazení ocelového zábradlí se svislou výplní bez dodání materiálu vč. kotvení na chem. kotvy, podmazání plastmaltou dle TKP 18, spojovacího materiálu a úpravy dvou polí – odřezání přečnívajících částí (úchyty pro napojení pole) + nátěr zinkovou barvou na místech odříznutých úchytů.

KSÚSKK dodá jen samotná pole dl. 2 m v celkové délce 10 m. viz. foto (možnost prohlédnutí polí zábradlí, které dodáme)

1. Osazení a dodání ukončujících polí ocelového zábradlí se svislou výplní dle VL vč. kotvení na chem. kotvy přes patní desky, podmazání plastmaltou dle TKP 18. Jedná se o dvě pole, každé o dl. 2 m.
2. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.