**Oprava mostu ev.č. 212 17 – 3 Hartoušov**

**Technický popis stavebních úprav**

**Místo realizace:**

na silnici III/212 17, liniové staničení 7,742 km.

**Vymezení plnění zakázky:**

„**Oprava mostu ev.č. 212 17 – 3 Hartoušov“**

V rámci předmětu plnění bude zejména provedeno:

1. Dopravně inženýrská opatření.
2. Otryskání tlakovou vodou nad 800 bar (římsy, křídla).
3. Odstranění stávajícího záchytného systému (svodnice budou zpětně osazeny na nové sloupky zábradelního svodidla).
4. Odstranění poškozených betonových obrubníků.
5. Betonáž nové železobetonové obruby.
6. Sanace betonových ploch do tl. 1 a 5 cm dle ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené výztuže (opěry, křídla, podhled NK a římsy).
7. Osazení a dodání ocelových sloupků zábradelního svodidla bez výplně přes patní desky, distančních dílů (pozink. úprava) vč. podmazání plastmaltou dle TKP 18 a spojovacího materiálu. dle VL
8. Osazení a dodání ocelového madla zábradelního svodidla (pozink. úprava) vč. ukončujících šikmých madel, manžet pro spojení madla.
9. Nátěr železobetonových konstrukcí dle ČSN-EN 1504 (křídla, římsy a boční líce nosníků). Na římsy použít epoxidový ochranný nátěr mechanicky a chemicky odolný.
10. Obnova spár dilatací na římsách – vyčištění spár, vložení extrudovaného polystyrenu a utěsnění dilatací trvale pružným těsnícím tmelem.
11. Zřízení odvodňovacích skluzů s nátokem se žulových kostek.
12. Obnova zálivek podél říms.
13. Očištění a nakonzervování ocelových ložisek.
14. Osazení modrých svodidlových nástavců.
15. Úklid staveniště.

K jednotlivým pracím je uveden ve výkazu výměr podrobný výpočet měrných jednotek na jednotlivé stavební práce.